XYCAD（稀客)中国音响设计网）


	工程名称
	
	检验批部位
	
	施工执行标准

名称及编号
	

	施工单位
	
	项目经理
	
	专业工长
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	序号
	GB50205-2001的规定
	施工单位

检查评定记录
	监理（建设）

单位验收记录

	主 控 项 目
	1
	钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
	
	

	
	2
	涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时，钢材表面除锈等级应符合下表的规定。
	
	

	
	
	涂料品种
	除锈等级
	
	

	
	
	油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆
	St2
	
	

	
	
	高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯磺化聚乙稀、环氧树脂、聚氨酯等底漆或防锈漆
	Sa2
	
	

	
	
	无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆
	     1

Sa2—

     2
	
	

	
	3
	涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150µm，室内应为125µm，其允许偏差为-25µm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5µm。
	
	

	一 般 项 目
	1
	防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象。
	
	

	
	2
	构件表面不应误涂、漏涂、涂层不应脱皮和反锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。
	
	

	
	3
	当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到70%以上时，涂层附着力达到合格质量标准的要求。
	
	

	
	4
	涂装完成后，构件的标志、标记和编号应清晰完整。
	
	

	施工单位检查评定结果
	项目专业质量检查员：                                           年   月   日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：                                 年   月   日


钢结构（防腐涂料涂装）分项工程检验批质量验收记录            GJ3.12
www.xycad.com


